1. 요구사항

▶ 자동차 보수도장 기능사 1안

http://jwkang7.wo.to/

▷ 표준 보수도장 작업 (3시간 30분 : 주어진 도료를 이용하여 표준도장하는 작업)

1. 주어진 패널의 전착면을 적정한 연마지로 연마하시오.

2. 주어진 퍼티를 사용하여 손상부분을 복원하시오.

3. 프라이머-서페이서는 퍼티 도포 부위에만 적용하시오.

4. 주어진 베이스코트 색상 도료와 크리어를 이용하여 도장하시오.

5. 패널의 내부(안쪽)는 도장하지 않도록 한다.

6. 주어진 표준 보수도장 작업 과제는 중식시간 전까지 끝내도록 하여 중식시간에 일괄 열처리(60℃ × 30분 ) 한다.

▷ 조색 작업 (1시간 30분 : 주어진 마스터 칩과 같이 색상을 일치시키는 작업)

1. 주어진 조색제 만을 사용하여 마스터 칩의 색상으로 조색을 목측으로 하시오.[조색 안료는 4가지가 주어지며 황색계열의 마스터 칩에 의거 조색작업을 시행한다. 단, 수지는 200g(수지 : 안료 = 1:1)을 기준으로 한다.]

2. 조색은 연습용 시편과 제출용 시편을 구분하여 사용한다.

3. 크리어는 주어진 재료를 사용하여 도장하시오.

4. 최종 조색이 완료된 색상은 제출용 시편에 도장하여 건조된 후 제출한다.[조색이 완료된 잔여 도료는  개인이 보관하였다가 플라스틱 부품 도장작업에서다시 사용할 수 있도록 한다.]

▷ 플라스틱 부품 도장 작업 (1시간 30분 : 소재에 알맞은 시스템으로 도장하는 작업)

1. 주어진 부품의 도장 면에 적정한 연마지로 연마를 하시오.

2. 부품의 재질을 판단하여 프라이머의 적용여부를 결정해야 한다.

3. 주어진 부품의 내부검정자료-검정 실기자료 - 파형분석 및 충전장치 점검 과 (안쪽)는 도장되어도 상관없으므로 마스킬 할 필요가 없다.

4. 상도 도료는 조색과제에서 조색된 색상의 도료를 사용하시오.

5. 크리어는 주어진 도료를 사용하여 도장하시오.

6. 열처리 후 도막을 연마하거나 폴리싱 하지 않은 상태에서 제출하도록 하시오.

2. 수검자 유의 사항

1). 시험시작 전 지급 받은 재료의 이상 유무를 확인하여 이상이 있는 재료는 감독위원의 조치를 받는다.(단, 시험 중에는 재 지급 및 교환되지 않는다.)

2). 모든 도장작업의 재작업은 불허한다.

3). 모든 도장작업은 감독위원의 시간배정에 지시에 따라 작업하고, 주어진 작업시간을초과하여 작업 할 수 없다.

4). 검정시설 사용 시에는 시설의 취급을 조심스럽게 하여 손상 밑 망실과 안전사고가 발생되지 않도록 유의하며 사용 후에는 깨끗이 세정하고 주변을 정리정돈 한다. (만약, 검정도중 안전사고 및 시설 및 장비, 공구에 손상이 발생될 경우에는 기능 미숙으로 채점 대상에서 제외한다.)

5). 지금된 재료이외 다른 재료를 사용 또는 타인의 도료를 사용하지 못한다.

6). 장비, 공구 등은 지정된 품목 이외의 것을 사용하여서는 안 된다.

7). 도장 순서를 준수하여 작업하고, 도장과정이 누락되어서는 안 된다.

8). 퍼티는 주제와 경화제의 양을 정확하게 혼합하여 도포하고 연마한다. (퍼티 도포는 2회를 기본으로 하고 2회 이상 도포하면 안 된다.)

9). 프라이머-서페이서는 주제와 경화제의 양을 정확하게 혼합하여 도장작업을 한다.

10). 조색은 건조시간이나 작업대기 시간을 활용하여 작업하고, 수검자가 시험시간이 부족하지 않도록 잘 안배해서 작업한다.

11). 표준도장 작업 후 강제건조는 60℃ × 30분으로 한다.

12). 다음에 해당하는 경우는 오작 및 미완성 작품으로 처리되어 채점대상에서 제외된다.

▷ 시간을  경과하여 제한된 시간 내에 과제의 작품을 제출하지 못했을 경우

▷ 도장과정 중 1과정이라도 누락하여 수검하지 않았을 경우

▷ 도장상태가 지극히 불량하여 상품성이 결여된 작품이라고 채점위원 전원이 합의경우

▷ 각 작업별(표준도장 작업, 조색작업, 플라스틱도장 작업)로 ○점이 있을 경우

▷ 기타 검정도중 타인과 대화를 하거나 통신기기를 이용하여 외부와 통신을 하는 등 부정한 방법으로 수검하였을 경우

3. 실기시험 도면

1. 요구사항

▶ 자동차 보수도장 기능사 2안

▷ 표준 보수도장 작업 (주어진 도료를 이용하여 표준도장하는 작업)

1. 주어진 패널의 전착면을 적정한 연마지로 연마하시오.

2. 주어진 퍼티를 사용하여 손상부분을 복원하시오.

3. 프라이머-서페이서는 퍼티 도포 부위에만 적용하시오.

4. 주어진 베이스코트 색상 도료와 크리어를 이용하여 도장하시오.

5. 패널의 내부(안쪽)는 도장하지 않도록 한다.

6. 주어진 표준 보수도장 작업 과제는 중식시간 전까지 끝내도록 하여 중식시간에 일괄 열처리(60℃ × 30분 ) 한다.

▷ 조색 작업 (주어진 마스터 칩과 같이 색상을 일치시키는 작업)

1. 주어진 조색제 만을 사용하여 마스터 칩의 색상으로 조색을 목측으로 하시오.[조색 안료는 4가지가 주어지며 황색계열의 마스터 칩에 의거 조색작업을 시행한다. 단, 수지는 200g(수지 : 안료 = 1:1)을 기준으로 한다.]

2. 조색은 연습용 시편과 제출용 시편을 구분하여 사용한다.

3. 크리어는 주어진 재료를 사용하여 도장하시오.

4. 최종 조색이 완료된 색상은 제출용 시편에 도장하여 건조된 후 제출한다. [조색이 완료된 잔여 도료는 개인이 보관하였다가 플라스틱 부품 도장작업에서다시 사용할 수 있도록 한다.]

▷ 플라스틱 부품 도장 작업 (플라스틱 소재에 알맞은 시스템으로 도장하는 작업)

1. 주어진 부품의 도장 면에 적정한 연마지로 연마를 하시오.

2. 부품의 재질을 판단하여 프라이머의 적용여부를 결정해야 한다.

3. 주어진 부품의 내부(안쪽)는 도장되어도 상관없으므로 마스킬 할 필요가 없다.

4. 상도 도료는 조색과제에서 조색된 색상의 도료를 사용하시오.

5. 크리어는 주어진 도료를 사용하여 도장하시오.

6. 열처리 후 도막을 연마하거나 폴리싱 하지 않은 상태에서 제출하도록 하시오.

2. 수검자 유의 사항

1). 시험시작 전 지급 받은 재료의 이상 유무를 확인하여 이상이 있는 재료는 감독위원의 조치를 받는다.(단, 시험 중에는 재 지급 및 교환되지 않는다.)

2). 모든 도장작업의 재작업은 불허한다.

3). 모든 도장작업은 감독위원의 시간배정에 지시에 □라 작업하고, 주어진 작업시간을

초과하여 작업 할 수 없다.

4). 검정시설 사용 시에는 시설의 취급을 조심스럽게 하여 손상 밑 망실과 안전사고가발생되지 않도록 유의하며 사용 후에는 깨끗이 세정하고 주변을 정리정돈 한다. (만약, 검정도중 안전사고 및 시설 및 장비, 공구에 손상이 발생될 경우에는 기능미숙으로 채점 대상에서 제외한다.)

5). 지금된 재료이외 다른 재료를 사용 또는 타인의 도료를 사용하지 못한다.

6). 장비, 공구 등은 지정된 품목 이외의 것을 사용하여서는 안 된다.

7). 도장 순서를 준수하여 작업하고, 도장과정이 누락되어서는 안 된다.

8). 퍼티는 주제와 경화제의 양을 정확하게 혼합하여 도포하고 연마한다. (퍼티 도포는 2회를 기본으로 하고 2회 이상 도포하면 안 된다.)

9). 프라이머-서페이서는 주제와 경화제의 양을 정확하게 혼합하여 도장작업을 한다.

10). 조색은 건조시간이나 작업대기 시간을 활용하여 작업하고, 수검자가 시험시간이부족하지 않도록 잘 안배해서 작업한다.

11). 표준도장 작업 후 강제건조는 60℃ × 30분으로 한다.

12). 다음에 해당하는 경우는 오작 및 미완성 작품으로 처리되어 채점대상에서 제외된다.

⃟ 시간을 경과하여 제한된 시간 내에 과제의 작품을 제출하지 못했을 경우

⃟ 도장과정 중 1과정이라도 누락하여 수검하지 않았을 경우

⃟ 도장상태가 지극히 불량하여 상품성이 결여된 작품이라고 채점위원 전원이 합의경우

⃟ 각 작업별(표준도장 작업, 조색작업, 플라스틱도장 작업)로 ○점이 있을 경우

⃟ 기타 검정도중 타인과 대화를 하거나 통신기기를 이용하여 외부와 통신을 하는 등부정한 방법으로 수검하였을 경우

3. 실기시험 도면

1. 요구사항

▶ 자동차 보수도장 기능사 3안

▷ 표준 보수도장 작업 (3시간 30분 : 주어진 도료를 이용하여 표준도장하는 작업)

1. 주어진 패널의 전착면을 적정한 연마지로 연마하시오.

2. 주어진 퍼티를 사용하여 손상부분을 복원하시오.

3. 프라이머-서페이서는 퍼티 도포 부위에만 적용하시오.

4. 주어진 베이스코트 색상 도료와 크리어를 이용하여 도장하시오.

5. 패널의 내부(안쪽)는 도장하지 않도록 한다.

6. 주어진 표준 보수도장 작업 과제는 중식시간 전까지 끝내도록 하여 중식시간에 일괄 열처리(60℃ × 30분 ) 한다.

▷ 조색 작업 (1시간 30분 : 주어진 마스터 칩과 같이 색상을 일치시키는 작업)

1. 주어진 조색제 만을 사용하여 마스터 칩의 색상으로 조색을 목측으로 하시오.[조색 안료는 4가지가 주어지며 황색계열의 마스터 칩에 의거 조색작업을 시행한다. 단, 수지는 200g(수지 : 안료 = 1:1)을 기준으로 한다.]

2. 조색은 연습용 시편과 제출용 시편을 구분하여 사용한다.

3. 크리어는 주어진 재료를 사용하여 도장하시오.

4. 최종 조색이 완료된 색상은 제출용 시편에 도장하여 건조된 후 제출한다.[조색이 완료된 잔여 도료는 개인이 보관하였다가 플라스틱 부품 도장작업에서 다시 사용할 수 있도록 한다.]

▷ 플라스틱 부품 도장 작업 (1시간 30분 : 소재에 알맞은 시스템으로 도장하는 작업)

1. 주어진 부품의 도장 면에 적정한 연마지로 연마를 하시오.

2. 부품의 재질을 판단하여 프라이머의 적용여부를 결정해야 한다.

3. 주어진 부품의 내부(안쪽)는 도장되어도 상관없으므로 마스킬 할 필요가 없다.

4. 상도 도료는 조색과제에서 조색된 색상의 도료를 사용하시오.

5. 크리어는 주어진 도료를 사용하여 도장하시오.

6. 열처리 후 도막을 연마하거나 폴리싱 하지 않은 상태에서 제출하도록 하시오.

2. 수검자 유의 사항

1). 시험시작 전 지급 받은 재료의 이상 유무를 확인하여 이상이 있는 재료는 감독위원의 조치를 받는다.(단, 시험 중에는 재 지급 및 교환되지 않는다.)

2). 모든 도장작업의 재작업은 불허한다.

3). 모든 도장작업은 감독위원의 시간배정에 지시에 □라 작업하고, 주어진 작업시간을 초과하여 작업 할 수 없다.

4). 검정시설 사용 시에는 시설의 취급을 조심스럽게 하여 손상 밑 망실과 안전사고가 발생되지 않도록 유의하며 사용 후에는 깨끗이 세정하고 주변을 정리정돈 한다. (만약, 검정도중 안전사고 및 시설 및 장비, 공구에 손상이 발생될 경우에는 기능 미숙으로 채점 대상에서 제외한다.)

5). 지금된 재료이외 다른 재료를 사용 또는 타인의 도료를 사용하지 못한다.

6). 장비, 공구 등은 지정된 품목 이외의 것을 사용하여서는 안 된다.

7). 도장 순서를 준수하여 작업하고, 도장과정이 누락되어서는 안 된다.

8). 퍼티는 주제와 경화제의 양을 정확하게 혼합하여 도포하고 연마한다. (퍼티 도포는 2회를 기본으로 하고 2회 이상 도포하면 안 된다.)

9). 프라이머-서페이서는 주제와 경화제의 양을 정확하게 혼합하여 도장작업을 한다.

10). 조색은 건조시간이나 작업대기 시간을 활용하여 작업하고, 수검자가 시험시간이 부족하지 않도록 잘 안배해서 작업한다.

11). 표준도장 작업 후 강제건조는 60℃ × 30분으로 한다.

12). 다음에 해당하는 경우는 오작 및 미완성 작품으로 처리되어 채점대상에서 제외된다.

⃟ 시간을 경과하여 제한된 시간 내에 과제의 작품을 제출하지 못했을 경우

⃟ 도장과정 중 1과정이라도 누락하여 수검하지 않았을 경우

⃟ 도장상태가 지극히 불량하여 상품성이 결여된 작품이라고 채점위원 전원이 합의 경우

⃟ 각 작업별(표준도장 작업, 조색작업, 플라스틱도장 작업)로 ○점이 있을 경우

⃟ 기타 검정도중 타인과 대화를 하거나 통신기기를 이용하여 외부와 통신을 하는 등부정한 방법으로 수검하였을 경우

3. 실기시험 도면

1. 요구사항

▶ 자동차 보수도장 기능사 4안

▷ 표준 보수도장 작업 (주어진 도료를 이용하여 표준도장하는 작업)

1. 주어진 패널의 전착면을 적정한 연마지로 연마하시오.

2. 주어진 퍼티를 사용하여 손상부분을 복원하시오.

3. 프라이머-서페이서는 퍼티 도포 부위에만 적용하시오.

4. 주어진 베이스코트 색상 도료와 크리어를 이용하여 도장하시오.

5. 패널의 내부(안쪽)는 도장하지 않도록 한다.

6. 주어진 표준 보수도장 작업 과제는 중식시간 전까지 끝내도록 하여 중식시간에 일괄 열처리(60℃ × 30분 ) 한다.

▷ 조색 작업 (주어진 마스터 칩과 같이 색상을 일치시키는 작업)

1. 주어진 조색제 만을 사용하여 마스터 칩의 색상으로 조색을 목측으로 하시오. [조색 안료는 4가지가 주어지며 황색계열의 마스터 칩에 의거 조색작업을 시행 한다. 단, 수지는 200g(수지 : 안료 = 1:1)을 기준으로 한다.]

2. 조색은 연습용 시편과 제출용 시편을 구분하여 사용한다.

3. 크리어는 주어진 재료를 사용하여 도장하시오.

4. 최종 조색이 완료된 색상은 제출용 시편에 도장하여 건조된 후 제출한다.[조색이 완료된 잔여 도료는 개인이 보관하였다가 플라스틱 부품 도장작업에서 다시 사용할 수 있도록 한다.]

▷ 플라스틱 부품 도장 작업 (소재에 알맞은 시스템으로 도장하는 작업)

1. 주어진 부품의 도장 면에 적정한 연마지로 연마를 하시오.

2. 부품의 재질을 판단하여 프라이머의 적용여부를 결정해야 한다.

3. 주어진 부품의 내부(안쪽)는 도장되어도 상관없으므로 마스킬 할 필요가 없다.

4. 상도 도료는 조색과제에서 조색된 색상의 도료를 사용하시오.

5. 크리어는 주어진 도료를 사용하여 도장하시오.

6. 열처리 후 도막을 연마하거나 폴리싱 하지 않은 상태에서 제출하도록 하시오.

2. 수검자 유의 사항

1). 시험시작 전 지급 받은 재료의 이상 유무를 확인하여 이상이 있는 재료는 감독위원의 조치를 받는다.(단, 시험 중에는 재 지급 및 교환되지 않는다.)

2). 모든 도장작업의 재작업은 불허한다.

3). 모든 도장작업은 감독위원의 시간배정에 지시에 □라 작업하고, 주어진 작업시간을초과하여 작업 할 수 없다.

4). 검정시설 사용 시에는 시설의 취급을 조심스럽게 하여 손상 밑 망실과 안전사고가 발생되지 않도록 유의하며 사용 후에는 깨끗이 세정하고 주변을 정리정돈 한다. (만약, 검정도중 안전사고 및 시설 및 장비, 공구에 손상이 발생될 경우에는 기능 미숙으로 채점 대상에서 제외한다.)

5). 지금된 재료이외 다른 재료를 사용 또는 타인의 도료를 사용하지 못한다.

6). 장비, 공구 등은 지정된 품목 이외의 것을 사용하여서는 안 된다.

7). 도장 순서를 준수하여 작업하고, 도장과정이 누락되어서는 안 된다.

8). 퍼티는 주제와 경화제의 양을 정확하게 혼합하여 도포하고 연마한다. (퍼티 도포는 2회를 기본으로 하고 2회 이상 도포하면 안 된다.)

9). 프라이머-서페이서는 주제와 경화제의 양을 정확하게 혼합하여 도장작업을 한다.

10). 조색은 건조시간이나 작업대기 시간을 활용하여 작업하고, 수검자가 시험시간이부족하지 않도록 잘 안배해서 작업한다.

11). 표준도장 작업 후 강제건조는 60℃ × 30분으로 한다.

12). 다음에 해당하는 경우는 오작 및 미완성 작품으로 처리되어 채점대상에서 제외된다.

⃟ 시간을 경과하여 제한된 시간 내에 과제의 작품을 제출하지 못했을 경우

⃟ 도장과정 중 1과정이라도 누락하여 수검하지 않았을 경우

⃟ 도장상태가 지극히 불량하여 상품성이 결여된 작품이라고 채점위원 전원이 합의경우

⃟ 각 작업별(표준도장 작업, 조색작업, 플라스틱도장 작업)로 ○점이 있을 경우

⃟ 기타 검정도중 타인과 대화를 하거나 통신기기를 이용하여 외부와 통신을 하는 등부정한 방법으로 수검하였을 경우

3. 실기시험 도면

1. 요구사항

▶ 자동차 보수도장 기능사 5안

▷ 표준 보수도장 작업 (주어진 도료를 이용하여 표준도장하는 작업)

1. 주어진 패널의 전착면을 적정한 연마지로 연마하시오.

2. 주어진 퍼티를 사용하여 손상부분을 복원하시오.

3. 프라이머-서페이서는 퍼티 도포 부위에만 적용하시오.

4. 주어진 베이스코트 색상 도료와 크리어를 이용하여 도장하시오.

5. 패널의 내부(안쪽)는 도장하지 않도록 한다.

6. 주어진 표준 보수도장 작업 과제는 중식시간 전까지 끝내도록 하여 중식시간에 일괄 열처리(60℃ × 30분 ) 한다.

▷ 조색 작업 (주어진 마스터 칩과 같이 색상을 일치시키는 작업)

1. 주어진 조색제 만을 사용하여 마스터 칩의 색상으로 조색을 목측으로 하시오. [조색 안료는 4가지가 주어지며 황색계열의 마스터 칩에 의거 조색작업을 시행한다. 단, 수지는 200g(수지 : 안료 = 1:1)을 기준으로 한다.]

2. 조색은 연습용 시편과 제출용 시편을 구분하여 사용한다.

3. 크리어는 주어진 재료를 사용하여 도장하시오.

4. 최종 조색이 완료된 색상은 제출용 시편에 도장하여 건조된 후 제출한다.[조색이 완료된 잔여 도료는 개인이 보관하였다가 플라스틱 부품 도장작업에서 다시 사용할 수 있도록 한다.]

▷ 플라스틱 부품 도장 작업 (소재에 알맞은 시스템으로 도장하는 작업)

1. 주어진 부품의 도장 면에 적정한 연마지로 연마를 하시오.

2. 부품의 재질을 판단하여 프라이머의 적용여부를 결정해야 한다.

3. 주어진 부품의 내부(안쪽)는 도장되어도 상관없으므로 마스킬 할 필요가 없다.

4. 상도 도료는 조색과제에서 조색된 색상의 도료를 사용하시오.

5. 크리어는 주어진 도료를 사용하여 도장하시오.

6. 열처리 후 도막을 연마하거나 폴리싱 하지 않은 상태에서 제출하도록 하시오.

2. 수검자 유의 사항

1). 시험시작 전 지급 받은 재료의 이상 유무를 확인하여 이상이 있는 재료는 감독위원의 조치를 받는다.(단, 시험 중에는 재 지급 및 교환되지 않는다.)

2). 모든 도장작업의 재작업은 불허한다.

3). 모든 도장작업은 감독위원의 시간배정에 지시에 □라 작업하고, 주어진 작업시간을초과하여 작업 할 수 없다.

4). 검정시설 사용 시에는 시설의 취급을 조심스럽게 하여 손상 밑 망실과 안전사고가 발생되지 않도록 유의하며 사용 후에는 깨끗이 세정하고 주변을 정리정돈 한다. (만약, 검정도중 안전사고 및 시설 및 장비, 공구에 손상이 발생될 경우에는 기능 미숙으로 채점 대상에서 제외한다.)

5). 지금된 재료이외 다른 재료를 사용 또는 타인의 도료를 사용하지 못한다.

6). 장비, 공구 등은 지정된 품목 이외의 것을 사용하여서는 안 된다.

7). 도장 순서를 준수하여 작업하고, 도장과정이 누락되어서는 안 된다.

8). 퍼티는 주제와 경화제의 양을 정확하게 혼합하여 도포하고 연마한다.(퍼티 도포는 2회를 기본으로 하고 2회 이상 도포하면 안 된다.)

9). 프라이머-서페이서는 주제와 경화제의 양을 정확하게 혼합하여 도장작업을 한다.

10). 조색은 건조시간이나 작업대기 시간을 활용하여 작업하고, 수검자가 시험시간이

부족하지 않도록 잘 안배해서 작업한다.

11). 표준도장 작업 후 강제건조는 60℃ × 30분으로 한다.

12). 다음에 해당하는 경우는 오작 및 미완성 작품으로 처리되어 채점대상에서 제외된다.

⃟ 시간을 경과하여 제한된 시간 내에 과제의 작품을 제출하지 못했을 경우

⃟ 도장과정 중 1과정이라도 누락하여 수검하지 않았을 경우

⃟ 도장상태가 지극히 불량하여 상품성이 결여된 작품이라고 채점위원 전원이 합의 경우

⃟ 각 작업별(표준도장 작업, 조색작업, 플라스틱도장 작업)로 ○점이 있을 경우

⃟ 기타 검정도중 타인과 대화를 하거나 통신기기를 이용하여 외부와 통신을 하는 등

부정한 방법으로 수검하였을 경우

3. 실기시험 도면